ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЮГСТРОЙФАСАД»

| ОКПД2 25.11.23.119 | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ЮгСтройФасад» _____________ Кольцо Д. Л. «___»_____________ 2019 г. |
| --- | --- |

фасадные кассеты и подсистема к ним

Технические условия

ТУ 25.11.23-001-31115116-2019

(Введены впервые)

Дата введения в действие:

«___» _____________ 2019 г.

РАЗРАБОТАНО

ООО «ЮгСтройФасад»

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Вводная часть | 3 |
| --- | --- |
| 1 | Технические требования | 4 |
| 2 | Требования безопасности | 7 |
| 3 | Требования охраны окружающей среды | 8 |
| 4 | Правила приёмки | 9 |
| 5 | Методы контроля | 10 |
| 6 | Транспортировка и хранение | 11 |
| 7 | Указания по эксплуатации | 12 |
| 8 | Гарантии изготовителя | 13 |
| Приложение А | 14 |
| Лист регистрации изменений | 16 |

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия распространяются на фасадные кассеты и подсистема к ним (далее по тексту – продукция, изделия).

Изделия предназначены для применения в строительстве и других отраслях промышленности

Продукция выпускается под торговой маркой «ЮСФ».

Пример условного обозначения изделия при заказе:

«Фасадные кассеты и подсистема к ним т.м. «ЮСФ». ТУ 25.11.23-001-31115116-2019».

Настоящие технические условия  разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Продукция должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

  - Основные параметры и характеристики

    - Габаритные размеры, цвет и форма изделий в соответствии с заказом и конструкторской документации.

    - Конфигурация разработанных изделий должна удовлетворять основным требованиям производства в части уклонов или параллельности боковых граней, закруглений внутренних или наружных углов в зависимости от толщины сопрягаемых элементов, соотношений основных размеров и др.

    - Предельные отклонения по толщине изделий должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки нормальной точности прокатки материала.

    - Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать:

- по длине на 1000 мм ± 2 мм;

- по ширине на 1000 мм ± 2 мм;

- по высоте на 1000 мм ± 2 мм;

- отклонение углов изделий ± 2°.

    - Размеры радиусов изгибов изделий обеспечиваются инструментом и не контролируются.

    - На гранях и кромках изделий волнистость не допускается.

    - Допуск на волнистость плоскости в продольном и поперечном направлении - не более ± 5 мм на длине 1000 мм.

    - Требования к защитному покрытию и внешнему виду в соответствии с СП 28.13330.2017.

    - Для изделий от коррозии применяется покрытие порошковое полимерное по ГОСТ 9.410.

Подготовка поверхности перед окрашиванием по ГОСТ 9.402.

  - Требования к материалам и сырью

    - Все материалы, применяемые для изготовления продукции, должны соответствовать требованиям стандартов или настоящих технических условий.

    - Изделия изготавливают из оцинкованной листовой стали по ГОСТ 14918.

    - Качество и основные характеристики материалов должны подтверждаться документами о качестве или сертификатами соответствия, выданными в установленном порядке.

    - При отсутствии документов о качестве на конкретный материал все необходимые испытания должны быть проведены при изготовлении изделий.

    - Транспортирование и хранение материалов должны проводиться в условиях, обеспечивающих сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.

    - Перед использованием материалы и компоненты должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.

  - Комплектность

    - В комплект поставки продукции должны входить:

- крепежные изделия (по согласованию с заказчиком);

- комплектующие изделия для монтажа;

- товаросопроводительная документация.

    - Поставка комплектующих возможна отдельной поставкой.

  - Маркировка

    - Маркировку изделий выполняют по ГОСТ 7566.

    - Маркировка наносится на ярлык и должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;

- номер заказа, наименование заказчика;

- условное обозначение продукции;

- марка материала изделий;

- количество изделий в упаковке;

- теоретическую массу пакета без упаковки;

- номер партии;

- дату изготовления.

    - Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192.

  - Упаковка

    - Упаковка производится на деревянные поддоны по ГОСТ 33757 с дополнительной обрешеткой по бокам и сверху.

    - Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции и защитно-декоративного покрытия от механических повреждений во время транспортировки.

    - При отгрузке товара в районы Крайнего Севера и другие труднодоступные районы, продукция должна быть упакована в тару, соответствующую требованиям ГОСТ 15846.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - При производстве изделий должны выполняться общие требования безопасности – по ГОСТ 12.2.003.

  - Требования безопасности к производственным процессам изготовления изделий  – по ГОСТ 12.3.002.

  - Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны – по ГОСТ 12.1.005.

  - Продукция должна соответствовать Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ0.

  - Показатели пожаровзрывоопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044 указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 | Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 | Группа токсичных продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 |
| --- | --- | --- | --- |
| НГ | - | - | - |

  - При монтаже изделий необходимо использовать средства защиты от порезов о заусенцы и зазубрины: спецодежду – по ГОСТ EN 340 и рукавицы – по ГОСТ 12.4.010. После окончания монтажных работ заусенцы и зазубрины удаляют.

  - Изделия утилизируют путем сдачи их как лом черных металлов с последующей переплавкой.

  - Изделия не оказывают вредного воздействия на окружающую среду в части химических, радиационных, электромагнитных, термических и биологических воздействий.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Процессы изготовления продукции должны исключать загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными веществами, перерабатываемыми материалами и отходами производства выше норм, утвержденных в установленном порядке.

  - Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха, почвы и вод в результате неорганизованного захоронения отходов и произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

  - Продукция и материалы, используемые при ее изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

  - Отходы производства утилизируются в соответствии с порядком накопления, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно СанПиН 2.1.7.1322.

  - При утилизации отходов материалов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

  - Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

  - Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - Изделия принимают партиями. Партия должна состоять из изделий одного наименования, размеров, одного покрытия и оформлена одним документом о качестве.

  - Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия- изготовителя;

- наименование изделия;

- дата выпуска;

- номер заказа и количество изделий;

- обозначение настоящих технических условий.

  - Приемо-сдаточные испытания проводятся для проверки соответствия требованиям настоящих технических условий.

  - От партии отбирают 5% изделий, но не менее трех штук, при этом проверяют:

- соответствие изделий;

- геометрические параметры;

- правильность маркировки и упаковки.

  - Химический состав и механические свойства изделий не определяют.

  - В случае, если при проверке установлено несоответствие партии изделий требованиям настоящих технических условий, вся партия отправляется на доработку предприятию- изготовителю.

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Изделия, толщина металла, качество защитного покрытия должны быть удостоверены документом о качестве от предприятия-изготовителя.

  - Геометрические размеры изделий проверяют рулеткой по ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенрейсмасом по ГОСТ 164 и угольником поверочным 90° по ГОСТ 3749.

  - Ширину и высоту изделий измеряют по двум сторонам и по двум диагоналям.

  - Волнистость и не прямолинейность поверхности изделий проверяют поверочной линейкой 1 м по ГОСТ 8026 и набором щупов.

За результат измерения размеров принимают среднее значение, полученное при трех замерах в одном сечении или по одной линии, при этом результаты каждого измерения должны находиться в пределах нормируемых допусков.

  - Для контроля сходимости размеров горизонтальных и вертикальных стыков и сходимости размеров изделий, периодически, не реже одного раза за смену, проводится контрольная сборка 4-х (четырех) изделий одного размера в секцию. Сборка должна осуществляться свободно, без дополнительных механических воздействий.

  - Качество поверхности лакокрасочного и полимерного покрытия изделий проверяют без применения увеличительных приборов, а в местах изгиба контролируют через лупу по ГОСТ 25706.

  - Группу горючести определяют по ГОСТ 30244, группу воспламеняемости - по ГОСТ 30402, группу по дымообразующей способности - по ГОСТ 12.1.044, группу по токсичности по ГОСТ 12.1.044.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортировка осуществляется любыми видами крытого транспорта при условии соблюдения правил погрузки, крепления и перевозки грузов.

  - Поддоны при транспортировке должны быть надежно закреплены и защищены от передвижения.

  - Условия транспортирования при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 7, хранения - условиям 3 по ГОСТ 15150.

  - При транспортировке поддоны не должны стоять выше 2-х ярусов.

  - При транспортировке поддоны должны быть защищены от атмосферной влаги.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Продукция должна эксплуатироваться в целях, устанавливаемых настоящими техническими условиями.

  - Не допускать ударов по изделиям при монтаже, установке, креплении и заделке стыков.

  - Изделия должны эксплуатироваться в условиях слабо и средне агрессивной среды по СП 28.13330.2017.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

  - Гарантийный срок на изделие составляет - 12 месяцев со дня отгрузки.

Приложение А

(справочное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в технических условиях

| Номер стандарта | Наименование стандарта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.114-2016 | Единая система конструкторской документации. Технические условия |
| ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
| ГОСТ 9.410-88 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.002-2014 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.010-75 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия |
| ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| ГОСТ 17.1.3.13-86 | Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения |
| ГОСТ 17.2.1.04-77 | Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения |
| ГОСТ 17.2.3.02-2014 | Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями |
| ГОСТ 164-90 | Штангенрейсмасы. Технические условия |
| ГОСТ EN 340-2012 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная. Общие технические требования |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 3749-77 | Угольники поверочные 90°. Технические условия |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 7566-2018 | Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 8026-92 | Линейки поверочные. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 14918-80 | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| ГОСТ 25706-83 | Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования |
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость |
| ГОСТ 30772-2001 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения |
| ГОСТ 33757-2016 | Поддоны плоские деревянные. Технические условия |
| ГОСТ Р 52108-2003 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
| СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 |
| 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |

Лист регистрации изменений

| Изменение | Номера страниц/ листов | Всего листов в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |